## Сравнение химических волокон

Сравнительная характеристика различных видов волокон, используемых в производстве канатов и веревок

|  | Полиамид | ПП (пленка) | ПП ("Мультитекс") | Полиэфир | Арамид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые марки | капрон, нейлон |  |  |  | Twaron, Kevlar, Heracron |
| Прочность, сН/дтекс | 8-9 | 6,5 | 7,5 | 8,5-9 | 20-25 |
| Максимальное удлинение при разрыве, % | 16-27% | 13-17% | 13-17% | 10-16% | 2-4% |
| Удельная плотность, кг/м3 | 1,14 | 0,91 | 0,92 | 1,38 | 1,4 |
| Плавучесть | нет | да | да | нет | нет |
| Температура плавления | 215 С | 165 С | 165 С | 260 С | 450 С |
| Стойкость к УФ-излучению |  |  |  |  |  |
| Износостойкость |  |  |  |  |  |
| Устойчивость к действию кислот |  |  |  |  |  |
| Устойчивость к действию щелочей |  |  |  |  |  |
| Впитывают влагу | да | нет | нет | нет | да |

Условное обозначение:

|  | наилучшее |
| --- | --- |
|  | очень хорошее |
|  | хорошее |
|  | среднее |
|  | слабое |