## Сравнение канатов

|  | Швартовые и буксирные канаты | Подъём грузов | Спасательное снаряжение | Декор и дизайн | Спорт и активный отдых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиамидный |  |  |  |  |  |
| Полипропиленовый |  |  |  |  |  |
| Мультитекс |  |  |  |  |  |
| Джутовый |  |  |  |  |  |
| Хлопчатобумажный |  |  |  |  |  |
| Сизалевый |  |  |  |  |  |
| Пеньковый |  |  |  |  |  |

|  | идеальное применение |
| --- | --- |
|  | может применяться |
|  | ограниченное применение |
|  | не применяется |

## Сравнение химических волокон

Сравнительная характеристика различных видов волокон, используемых в производстве канатов и веревок

|  | Полиамид | ПП (пленка) | ПП ("Мультитекс") | Полиэфир | Арамид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые марки | капрон, нейлон |  |  |  | Twaron, Kevlar, Heracron |
| Прочность, сН/дтекс | 8-9 | 6,5 | 7,5 | 8,5-9 | 20-25 |
| Максимальное удлинение при разрыве, % | 16-27% | 13-17% | 13-17% | 10-16% | 2-4% |
| Удельная плотность, кг/м3 | 1,14 | 0,91 | 0,92 | 1,38 | 1,4 |
| Плавучесть | нет | да | да | нет | нет |
| Температура плавления | 215 С | 165 С | 165 С | 260 С | 450 С |
| Стойкость к УФ-излучению |  |  |  |  |  |
| Износостойкость |  |  |  |  |  |
| Устойчивость к действию кислот |  |  |  |  |  |
| Устойчивость к действию щелочей |  |  |  |  |  |
| Впитывают влагу | да | нет | нет | нет | да |

Условное обозначение:

|  | наилучшее |
| --- | --- |
|  | очень хорошее |
|  | хорошее |
|  | среднее |
|  | слабое |

## Сравнение веревок

|  | Подъем грузов | Спасательное снаряжение | Спорт и активный отдых | Хозяйственные и вспомогательные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Промтекс" |  |  |  |  |
| "Хозтекс" |  |  |  |  |
| "Мультитекс" |  |  |  |  |
| Гимнастическая |  |  |  |  |

Условное обозначение:

|  | идеальное применение |
| --- | --- |
|  | может применяться |
|  | ограниченное применение |
|  | не применяется |

## Воздействие химических веществ

Следующая таблица показывает степень воздействия различных распространенных химических веществ на синтетические волокна, используемые в производстве канатов и веревок.

| Вещество | Полиамид | Полипропилен | Полиэфир |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 месяцев 20 оС | 24 часа 60 оС | 4 дня 20 оС | 24 часа 60 оС | 20 оС | 24 часа 60 оС |
| Азотная кислота 10% |  |  |  |  |  |  |
| Азотная кислота 70% |  |  |  |  |  |  |
| Анилин |  |  |  |  |  |  |
| Ацетон |  |  |  |  |  |  |
| Бензин |  |  |  |  |  |  |
| Глицерин |  |  |  |  |  |  |
| Керосин |  |  |  |  |  |  |
| Метанол |  |  |  |  |  |  |
| Молочная кислота |  |  |  |  |  |  |
| Морская вода |  |  |  |  |  |  |
| Моторное масло |  |  |  |  |  |  |
| Моча |  |  |  |  |  |  |
| Перекись водорода 1% |  |  |  |  |  |  |
| Перекись водорода 30% |  |  |  |  |  |  |
| Плавиковая кислота 2% |  |  |  |  |  |  |
| Плавиковая кислота 20% |  |  |  |  |  |  |
| Р-р аммиака 10% |  |  |  |  |  |  |
| Р-р аммиака 100% |  |  |  |  |  |  |
| Серная кислота 2% |  |  |  |  |  |  |
| Серная кислота 50% |  |  |  |  |  |  |
| Скипидар |  |  |  |  |  |  |
| Смазочный материал |  |  |  |  |  |  |
| Соляная кислота 2% |  |  |  |  |  |  |
| Соляная кислота 30% |  |  |  |  |  |  |
| Толуол |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторное масло |  |  |  |  |  |  |
| Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |
| Уксусная кислота 10% |  |  |  |  |  |  |
| Уксусная кислота 50% |  |  |  |  |  |  |
| Фенол |  |  |  |  |  |  |
| Фосфорная кислота 25% |  |  |  |  |  |  |
| Царская водка |  |  |  |  |  |  |
| Этиленгликоль |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:

|  | ОК. Не вызывает потери прочности |
| --- | --- |
|  | Внимание! Возможны незначительные потери прочности, а также потери прочности, не допускающие дальнейшее использование |
|  | Опасность! Возможны значительные потери прочности, исключающие дальнейшее использование. |
|  | Нет информации |